Государственное унитарное предприятие Московской области

«Лабораторно-исследовательский центр»

| 141241 Московская обл., г. Пушкино, мкр-н Мамонтовка, ул. Рабочая, д.19 | Тел./факс (495) 993-51-66; 460-97-48 drmamont@inbox.ru, www.dor-lic.ru |
| --- | --- |

| _________№ - ЛИЦ |  |
| --- | --- |

# Протокол № 765

Испытываемый материал: холодный пластик «Highway Gold Plast»

Производитель материала: ООО «Инновационные Дорожные Технологии»

Результаты испытаний приведены в таблице:

| Определяемый показатель | Метод испытания | Значения показателей | Требования ГОСТ Р 52575-2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Плотность разметочного материала, г/см3* | ГОСТ 12801-98 | 2.00 | Соответствует требованиям ГОСТ Р 52575-2006 |
| Коэффициент яркости при определенном расходе разметочного материала** | ГОСТ Р 51256-99 | 82 | Соответствует требованиям ГОСТ Р 52575-2006. |
| Стойкость высохшего разметочного материала к статическому воздействию воды, ч | ГОСТ 9.403-80 | выдерживает | Соответствует требованиям ГОСТ Р 52575-2006 |
| Стойкость высохшего разметочного материала к статическому воздействию раствора NaCl, ч | ГОСТ 9.403-80 | выдерживает | Соответствует требованиям ГОСТ Р 52575-2006 |
| Координаты цветности | ГОСТ Р 51256-99 | X 0.318 Y 0.339 | Соответствует требованиям ГОСТ Р 52575-2006 |

**В лабораторных условиях, коэффициент яркости,  число проходов колес и координаты цветности, определялись при толщине покрытия 3,0 мм

Приложение 1. Инфракрасный спектр испытываемого материала.

Директор ЛИЦ 					                   			М.А. Славуцкий

Начальник лаборатории	                                                                             	И.М. Палий